附件1：

GB713-2008《锅炉和压力容器用钢板》第1号修改单
报批稿
本修改单经国家标准化管理委员会于XXXX年XX月XX日批准，自XXXX年XX月XX日起实施。

1. 相关条文改用新条文：

1） 6.1.1.1 厚度大于60mm的Q345R和Q370R钢板，碳含量上限可分别提高至0.22%和0.20%。 
2） 6.1.2 成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定，其中12Cr2Mo1VR钢成品化学分析允许偏差：P+0.003%，S+0.002%。

3） 6.3.2 18MnMoNbR、13MnNiMoR、15CrMoR、14Cr1MoR的回火温度应不低于620℃，12Cr2Mo1R、12Cr2Mo1VR、12Cr1MoVR的回火温度应不低于680℃。

4） 8.2 钢板应成批验收，每批钢板由同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一轧制或热处理制度的钢板组成，每批重量不大于30t，单张重量超过30t的钢板按张组批。

对长期生产质量稳定的钢厂，提出申请报告并附出厂检验数据，由国家特种设备安全监察机构审查合格批准后，按批准扩大的批重交货。

2. 相关表格更改为新表：
1） 表1更改为新表：

表1 化学成分

	牌号
	化学成分（质量分数）/%

	
	Cb
	Si
	Mn
	Cr
	Ni
	Mo
	Nb
	V
	P
	S
	Alt
	Cu
	Ti
	B
	Ca

	Q245Ra
	≤0.20
	≤0.35
	0.50～1.00c
	
	
	
	
	
	≤0.025
	≤0.010
	≥0.020
	
	
	
	

	Q345Ra
	≤0.20
	≤0.55
	1.20～1.60
	
	
	
	
	
	≤0.025
	≤0.010
	≥0.020
	
	
	
	

	Q370R
	≤0.18
	≤0.55
	1.20～1.60
	
	
	
	0.015～0.050
	
	≤0.020
	≤0.010
	
	
	
	
	

	17MnNiVNbR
	≤0.20
	0.20～0.55
	1.30～1.70
	
	0.20～0.50
	
	0.010～

0.040
	0.02～0.08
	≤0.020
	≤0.010
	
	
	
	
	

	18MnMoNbR
	≤0.22
	0.15～0.50
	1.20～1.60
	
	
	0.45～0.65
	0.025～0.050
	
	≤0.020
	≤0.010
	
	
	
	
	

	13MnNiMoR
	≤0.15
	0.15～0.50
	1.20～1.60
	0.20～0.40
	0.60～1.00
	0.20～0.40
	0.005～0.020
	
	≤0.020
	≤0.010
	
	
	
	
	

	15CrMoR
	0.12～0.18
	0.15～0.40
	0.40～0.70
	0.80～1.20
	
	0.45～0.60
	
	
	≤0.025
	≤0.010
	
	
	
	
	

	14Cr1MoR
	0.05～0.17
	0.50～0.80
	0.40～0.65
	1.15～1.50
	
	0.45～0.65
	
	
	≤0.020
	≤0.010
	
	
	
	
	

	12Cr2Mo1R
	0.08～0.15
	≤0.50
	0.30～0.60
	2.00～2.50
	
	0.90～1.10
	
	
	≤0.020
	≤0.010
	
	
	
	
	

	12Cr1MoVR
	0.08～0.15
	0.15～0.40
	0.40～0.70
	0.90～1.20
	
	0.25～0.35
	
	0.15～0.30
	≤0.025
	≤0.010
	
	
	
	
	

	12Cr2Mo1VR
	0.11～0.15
	≤0.10
	0.30～0.60
	2.00～2.50
	≤0.25
	0.90～1.10
	≤0.07
	0.25～0.35
	≤0.010
	≤0.005
	
	≤
0.20
	≤
0.030
	≤
0.0020
	≤
0.015

	a 如果钢中加入Nb、Ti、V等微量元素，Alt含量的下限不适用。

b经供需双方协议，并在合同中注明，C含量下限可不作要求。

c厚度大于60mm的钢板，Mn含量上限可至1.20％。


2） 表2更改为新表：
表 2  力学性能和工艺性能

	牌号
	交货状态
	钢板厚度

mm
	拉伸试验
	冲击试验
	弯曲试验

	
	
	
	抗拉强度Rm，N/mm2
	屈服强度a
ReL，N/mm2
	伸长率A，%
	温度

℃
	冲击吸收能量
KV2，J
	180°

b=2a

	
	
	
	
	不小于
	
	不小于
	

	Q245R
	热轧

控轧

或

正火
	3～16
	400～520
	245
	25
	0
	34
	d=1.5a

	
	
	>16～36
	
	235
	
	
	
	

	
	
	36～60
	
	225
	
	
	
	

	
	
	60～100
	390～510
	205
	24
	
	
	d=2a

	
	
	100～150
	380～500
	185
	
	
	
	

	Q345R
	
	3～16
	510～640
	345
	21
	0
	41
	d=2a

	
	
	>16～36
	500～630
	325
	
	
	
	d=3a

	
	
	>36～60
	490～620
	315
	
	
	
	

	
	
	>60～100
	490～620
	305
	20
	
	
	

	
	
	>100～150
	480～610
	285
	
	
	
	

	
	
	>150～200
	470～600
	265
	
	
	
	

	Q370R
	正火
	10～16
	530～630
	370
	20
	-20
	47
	d=2a

	
	
	>16～36
	
	360
	
	
	
	d=3a

	
	
	>36～60
	520～620
	340
	
	
	
	

	
	
	>60～100
	510～610
	330
	
	
	
	

	17MnNiVNbR
	正火
	10～20
	590～720
	410
	20
	-20
	60
	d=3a

	
	
	>20～30
	570～700
	390
	
	
	
	

	18MnMoNbR
	正火

加

回火
	30～60
	570～720
	400
	17
	0
	47
	d=3a

	
	
	>60～100
	
	390
	
	
	
	

	13MnNiMoR
	
	30～100
	570～720
	390
	18
	0
	47
	d=3a

	
	
	>100～150
	
	380
	
	
	
	

	15CrMoR
	正火

加

回火
	6～60
	450～590
	295
	19
	20
	47
	d=3a

	
	
	>60～100
	
	275
	
	
	
	

	
	
	>100～200
	440～580
	255
	
	
	
	

	14Cr1MoR
	
	6～100
	520～680
	310
	19
	20
	47
	d=3a

	
	
	>100～200
	510～670
	300
	
	
	
	

	12Cr2Mo1R
	
	6～200
	520～680
	310
	19
	20
	47
	d=3a

	12Cr1MoVR
	
	6～60
	440～590
	245
	19
	20
	47
	d=3a

	
	
	>60～100
	430～580
	235
	
	
	
	

	12Cr2Mo1VR
	
	6～200
	590～760
	415
	17
	-20
	60
	d=3a

	a如屈服现象不明显，屈服强度取Rp0.2。


