附件2：

GB 26504-2011《移动式道路施工机械 通用安全要求》第1号修改单编制说明

一、任务来源

国家标准GB 26504-2011 《移动式道路施工机械  通用安全要求》是修改采用EN 500-1，其中的5.11.2 燃油箱的描述“如果燃油箱用聚合材料制成，其阻燃×性能应符合ECE R34的附录5，……”的描述与目前国内移动式道路施工机械实际情况不符，为此，标准编制组提出对其进行修改，理由如下：

1、ECE R34，车辆火险预防措施认证（The approval of vehicles with regard to the prevention of fire risks）中规定的油箱燃烧实验工况主要针对道路车辆在高速行驶时所发生激烈碰撞后，其中一辆车的油箱被彻底损坏后而发生的大火对油箱的测试，实验条件苛刻。

2、第5.11.2条的规定与移动式道路施工机械的实际工况有很大差异，不能正确体现设备使用的真实情况。如摊铺机等，实际运行速度在（2～5）km/h，因此在运行过程中不会发生剧烈碰撞，油箱的火源一般不会来自于剧烈碰撞产生的事故，而更多来自于发动机过热或者电气短路。

3、为了符合移动式道路施工机械实际情况，欧盟标准EN 500-1已对燃油箱的要求做了修改，改为“对非金属燃油箱必须由阻燃材料制成,其燃烧速率依ISO 3795 中的试验方法,不得超过50mm/min”，并且增加了“注：对于非金属材料油箱的其他要求,可以参考ISO 21507和ECE R34”。其中，ISO 3795已被我国修改采用为国家标准GB/T 20953-2007，ISO 21507已被等同采用为国家标准GB/T 25608-2010。

二、编制过程

2012年1月，标准修改单编制组向全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会提出了GB 26504-2011《移动式道路施工机械 通用安全要求》第1号修改单申请。2012年2月全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会对该标准的修改单向行业内的相关单位和专家征求了意见。2012年5月，编制组对标准修改单征求意见稿进行修改，形成了送审稿。全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会于2012年5月8日召开了GB 26504-2011第1号修改单审查会，对标准修改单进行了审查，经过与会人员的认真的讨论，一致同意第1号修改单的修改内容。标准修改单工作组根据审查会的审查意见，形成了标准修改单报批稿并上报。

三、修改内容

1、第5.11.2条燃油箱，内容修改为：

燃油箱应能承受30kPa（0.3bar）的内部压力而不会产生永久变形或渗漏。

非金属燃油箱应由阻燃材料制成，其燃烧速率依GB/T 20953中的试验方法测定，不得超过50mm/min。

注：对于非金属材料油箱的其他要求，可以参考GB/T 25608和ECE R34。

2、参考文献，增加一项：

[16] GB/T 25608 土方机械 非金属燃油箱的性能要求（GB/T 25608-2010，ISO 21507:2005，IDT）