GB 1499.1—2008《钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋》

第1号修改单

编制说明

一、任务来源

目前，我国处于工业化和城镇化快速发展时期，建筑业发展十分迅猛，已成为我国国民经济的重要产业之一，钢铁材料始终是建筑结构的主体材料，建筑用钢材需求量较大，占钢材消费量的50％以上。由于我国的基础设施仍然是以钢筋混凝土为主要材料，所以多年来钢筋和线材一直在建筑用钢中消费量最大。2010年我国钢筋产量1.4亿t，其中HRB335约占60%左右，HRB400占不到40%左右，HRB500仅有少量应用。

在美国、加拿大、韩国、伊朗、日韩等国家，400MPa级钢筋的用量已达到70％以上，500MPa级钢筋的用量也达到25％；德国、法国、英国等国家，500MPa级钢筋的比例已达到70％以上。

按照淘汰落后、结构调整国家政策要求，加快淘汰低强度级别钢筋，促进建筑钢材升级换代成为必然趋势。节约钢材就是为节能减排作贡献，统计数据表明：节约1000万吨钢材，相当于节约1800万吨铁矿石，节约650万吨标准煤，同时可减少大量废气和粉尘排放（每生产1吨钢排放2吨的CO2），采用高强度钢筋不仅可以节约更多的资源，更是减排的方向。

因此，2011年国家发改委9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》于2011年3月27日发布，并已经于2011年6月1日起施行。该令中明确将HPB235产品列为落后产品。该令实施后，各地质量技术监督部门已经按照该令对HPB235的生产和应用进行检查。同时生产许可证相关部门也将不再为该产品换发新证。

综上所述，为完配合国家节能减排和产业调整政策相适应，将HPB235热轧光圆钢筋产品从GB 1499.1-2008中予以删除就显得十分必要和迫切。

二、编制工作过程

1、2012年4月，修改单编制组向全国钢标准化技术委员会提出了GB 1499.1—2008《钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋》第1号修改单申请；

3、2012年5月，编制组对修改单初稿进行修改，提交送了审资料。

三、修改的原则

为完配合国家节能减排和产业调整政策，将HPB235相关技术内容予以删除。

四、主要内容说明

1. 将表1中有关HPB235的内容删除，修改为：

表1

| 产品名称 | 牌号 | 牌号构成 | 英文字母含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热轧光圆 钢筋 | HPB300 | 由HPB+屈服强度特征值构成 | HPB—热轧光圆钢筋的英文（Hot rolled Plain Bars）缩写。 |

2. 将表5中有关HPB235的内容删除，修改为：

表 5

| 牌号 | 化学成分（质量分数），% 不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S |
| HPB300 | 0.25 | 0.55 | 1.50 | 0.045 | 0.050 |

3. 将表6中有关HPB235的内容删除，修改为：

表 6

| 牌号 | ReL MPa | Rm MPa | A % | Agt ％ | 冷弯试验180° d-弯芯直径 a-钢筋公称直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不小于 |  |  |  |  |
| HPB300 | 300 | 420 | 25.0 | 10.0 | d=a |