GB/T3280—2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》第1号修改单

编制说明

一、任务来源

06Cr19Ni10不锈钢（俗称304不锈钢）以其良好的综合性能（耐蚀性、焊接性、成型性），成为应用领域最广、使用量最大的不锈钢。但是，近几年来，国际合金价格出现的剧烈波动，尤其是镍价先后出现暴涨和暴跌情况，使含镍8%的06Cr19Ni10不锈钢价格随之大幅波动，给用户带来巨大的成本压力, 大家都在寻找一种新的材料来降低不锈钢的成本。

为降低304不锈钢的成本，早期是以锰、氮代替部分镍的200系不锈钢与304不锈钢相比，其耐蚀性差、冷加工出现延迟断裂、并给废钢回收带来困难，加之应用中的局限性，中国GB/T3280-2007和日本JIS G4305均未将此钢号列入不锈钢板材标准；近期则是推广成本低、性能好的无镍（少镍）现代铁素体不锈钢，从钢种成分设计和工艺技术上来改善了传统铁素体不锈钢的不足，从而出现了多种性能好的铁素体不锈钢，其中2000年以来问世的019Cr21CuTi铁素体不锈钢的耐蚀性、加工性能和焊接性能达到了与304钢相当的水平。

根据不锈钢的发展趋势并结合市场需求，我国大力开展资源节约型Cr系铁素体不锈钢的开发。为改善传统铁素体不锈钢成型性和焊接性差的缺点，019Cr21CuTi（俗称443不锈钢）从成分设计和工艺技术上来改善这些不足，使铁素体不锈钢的耐蚀性、加工性能和焊接性能达到06Cr19Ni10相当的水平。该产品不含镍和钼等贵重元素，而性能与06Cr19Ni10不锈钢相当，在大多数领域可代替06Cr19Ni10不锈钢。世界各国均十分重视节约型Cr系铁素体不锈钢的开发和利用，日本已于2010年将此牌号（SUS443J1）纳入JIS标准中。

我国不锈钢主要生产企业均具备生产此钢种的工艺装备和开发能力，并已批量生产，产品工艺技术成熟、质量稳定，广泛应用于建筑内外装饰材料、电梯、家电、车辆部件、不锈钢制品、集装箱内板、太阳能热水器等领域。

综上所述，为完善不锈钢国家标准中铁素体不锈钢的牌号，满足市场需求，与国际接轨，将019Cr21CuTi纳入国家标准十分必要和迫切。

二、编制工作过程

1、2011年11月，修改单编制组向全国钢标准化技术委员会提出了GB/T3280—2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》修改单申请；

2、2011年12月底，修改单编制组完成标准修改单征求意见稿及编制说明，并通过“钢铁标准网”公开征求意见；

3、2012年2月，编制组根据意见反馈情况对修改单征求意见稿进行修改，提交送审资料。

三、修改的原则

019Cr21CuTi相当于JIS G4305-2010第1号修改单中SUS443J1，主要技术参数参照了SUS443J1，并参考了国内主要生产企业的标准和实物水平，在结构上与GB/T3280保持一致。

四、主要内容说明

1、牌号的确定

根据确定的化学成分和GB/T221-2008的规定牌号命名为019Cr21CuTi。

碳含量采用了0.025%的3/4为0.019%，命名为019

该钢种最早被称为21CT,用户对21%Cr实际含量比较认可，因此命名为Cr21

由于该钢种中加入了Cu元素，因此在牌号中包含有Cu

该钢种中加入了Ti、Nb、Zr或其组合元素，在牌号中包含有代表性元素Ti

2、化学成分

表18 铁素体型钢的化学成分

| 标准 | 新牌号 | 化学成分（质量分数）% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他元素 |
| GB/T3280第1号修改单 | 019Cr21CuTi | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | － | 20.5～23.0 | - | 0.30～0.80 | ≤0.025 | Ti 、Nb、Zr或其组合：8×（C+N）～0.80 |
| JIS G 4305第1号修改单 | SUS443J1 | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 |  | 20.0～23.0 |  | 0.30～0.80 | ≤0.025 | Ti 、Nb、Zr或其组合：8×（C+N）～0.80 |

考虑到国标中高铬含量的铁素体钢P含量均较低，因此P含量要求不大于0.030%,严于日本标准；为了进一步提高耐腐蚀性能，并结合国内生产实际，将Cr含量的下限提高到20.5%，高于日本标准。化学成分除P、Cr含量以外均与JIS G 4305一致。

3、性能

表27 经退火处理的铁素体型钢的力学性能

|  | 新牌号 | 旧牌号 | 规定非比例延伸强度 Rp0.2/(MPa) | 抗拉强度 Rm/(MPa) | 断后 伸长率 A /% | 冷弯 180° | 硬度值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |  |  | HBW | HRB | HV |
| GB/T3280第1号修改单 | 019Cr21CuTi |  | ≥205 | ≥390 | ≥22 | d=2a | ≤192 | ≤90 | ≤200 |
| JIS G4305第1号修改单 | SUS443J1 |  | ≥205 | ≥390 | ≥22 | d=2a | ≤192 | ≤90 | ≤200 |

性能与JIS G4305一致

4、在表A.3中需要增加该钢种

表A.3  铁素体型钢的热处理制度

|  | 新牌号 | 旧牌号 | 退火处理温度及冷却方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T3280第1号修改单 | 019Cr21CuTi |  | 800-1050℃ 快冷 |
| JIS G4305第1号修改单 | SUS443J1 |  | 800-1050℃ 急冷 |

热处理制度与JIS G4305一致

5、需要增加该钢种

表B.1 不锈钢的特性和用途表

| 类型 | GB/T20878中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 特 性 和 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁素体型 |  | 019Cr21CuTi |  | 抗腐蚀性、成型性、焊接性与06Cr19Ni10相当。适用于建筑内外装饰材料、电梯、家电、车辆部件、不锈钢制品、集装箱内板、太阳能热水器等领域。 |