CNCA/CTS00**-2013

中国质量认证中心认证技术规范

CQCXXXX—2013

光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜

Ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA) film for Encapsulant Solar Module

（申请备案稿）

2013-xx-xx发布

2013-xx-xx实施

中国质量认证中心 发布

- 目  次

目  次	II

前    言	III

1 范围	1

1.1	范围	1

1.2	目的	1

2 规范性引用标准	1

3 产品分类	2

4 术语和定义	2

5 技术要求	2

5.1 规格及偏差	2

5.2 外观	2

5.3 物理性能	2

6 试验方法	3

7 检验规则	10

7.2	检验分类	10

7.3	抽样	10

7.4	合格判定	11

8 包装、标志、运输和贮存	11

8.1	包装	11

8.2	标志	11

8.3	运输	11

8.4	贮存	11

- 前    言

本规范主要依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部份：标准的结构和编写》制定的。

光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜是光伏组件的关键封装材料，在光伏组件中起粘接作用，同时对光伏组件起着结构支持、电气绝缘、隔离外界有害物质等保护光伏电池的作用。由于目前我国尚无相关标准，企业缺乏统一的引导和规范，导致产品质量良莠不齐。为提高产品的制造工艺水平和材料质量，确保光伏组件的高效、可靠运行，特制定本规范。

本规范由中国质量认证中心提出。

起草单位：中国质量认证中心、国家太阳能光伏产品质量监督检验中心、杭州福斯特光伏材料股份有限公司、3M中国有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司。

主要起草人：邢合萍、吴建国、朱晓岗、张道权、单演炎、王宁、林建华、周光大、潘锐。

光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜

  - 范围

本部分适用于地面光伏组件用EVA胶膜。

本标准规定了光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜（以下简称EVA胶膜）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本规范不包括使用于光伏组件之外的EVA胶膜。

  - 规范性引用标准

下列文件中的条款通过在本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范；然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 1040.3  塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 1408.1  绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验

GB/T 1410  固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB/T 2410  透明塑料透射比和雾度的测定

GB/T 2790  胶粘剂180°剥离强度试验方法  挠性材料对刚性材料

GB/T 2828.1  逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T 2918  塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 13542.2 电气绝缘用薄膜 第2部分：试验方法

ASTM E313  仪器测量的颜色坐标的白色与黄色指数计算规程

IEC 61215  地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型

  - 产品分类

3.1 产品按外观质量分为优等品和合格品。

- 3.2 产品按层压工艺可分为快固型和常规型。

  - 术语和定义

4.1光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜Ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA) film for Encapsulant PV Module

以EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）树脂为主要原料，添加各种助剂，经熔融加工成型，用于光伏组件封装的胶膜。

  - 技术要求

    - 规格及偏差

单卷产品的规格及偏差应符合表1的要求。

            - 规格及偏差

| 序 号 | 项 目 | 规 格 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量偏差，g/m2 | 企业明示 | ±5% |
| 2 | 厚度，mm | 0.2～0.8 | ±0.04 |
| 3 | 宽度，mm | 200～2000 | 0～+5 |
| 注：特殊规格可按合同规定执行。 |  |  |  |

    - 外观

表面应平整、无折痕、无污点、无可见杂质、无气泡、压花清晰。

    - 物理性能

固化后的产品物理性能应符合表2的要求。

            - 物理性能

| 序 号 | 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学性能 | 紫外截止波长，nm | 企业明示值 |
|  |  | 透射比(380nm-1100nm)，% | ≥90.5 |
| 2 | 交联度，% |  | ≥75 |
| 3 | 拉伸强度，MPa |  | ≥18 |
| 4 | 断裂伸长率，% |  | ≥450 |
| 5 | 剥离强度 | EVA/玻璃的剥离强度，N/cm | ＞60 |
|  |  | EVA/背板的剥离强度，N/cm | ＞50 |
| 6 | 收缩率（固化前），% |  | 纵向MD＜3.0 |
|  |  |  | 横向TD＜1.5 |
| 7 | 击穿电压强度，kV/mm |  | ≥28.0 |
| 8 | 体积电阻率，Ω·cm |  | ≥1.0×1014 |
| 9 | 紫外老化试验 （280nm～400nm，120kWh/m2） |  | 透射比保持率≥99.5% |
|  |  |  | 胶膜与玻璃的剥离强度＞40N/cm |
|  |  |  | 黄变指数＜2.0 |
| 10 | 湿热试验 （85℃/85%RH，1000h） |  | 透射比保持率≥95% |
|  |  |  | 胶膜与玻璃的剥离强度＞30N/cm |
|  |  |  | 黄变指数＜2.0 |

  - 试验方法

  - 取样方法

将供检验的胶膜卷外层揭去3～5层后，取卷内中间缠绕平整的胶膜段作为检验试样胶膜。

  - 试样状态调整和试验环境

试样状态调整和试验环境，按GB/T 2918的规定，环境温度23℃±2℃，相对湿度50%±5%，试样在该试验条件下水平静置24h以上，并在此条件下再进行试验。

  - 规格及偏差

- 6.3.1 质量

- 6.3.1.1 仪器设备

精度为0.01g的分析天平，精度为1mm的钢尺。

- 6.3.1.2 试验方法

准确裁取1m2的胶膜，称取质量。每个规格型号的样品至少测量三次，取平均值。

- 6.3.2 宽度

- 6.3.2.1 仪器设备

精度为1mm的钢尺。

- 6.3.2.2 试验方法

按GB/T 13542.2-2009的规定，至少测五个点，取平均值。

- 6.3.3 厚度

- 6.3.3.1 仪器设备

精度为0.01mm的测厚仪。

- 6.3.3.2 试验方法

按GB/T 13542.2-2009的规定，在幅度方向至少测五个点，取平均值。

  - 外观

用目测检查胶膜的透明度、色泽，有无气泡、杂质、穿孔、破裂等。

  - 物理性能

    - 透射比

- 6.5.1.1 仪器设备

带积分球的分光光度计，积分球直径须大于90 mm。

- 6.5.1.2 试样制备

取一块尺寸为50mm×50mm的EVA胶膜，将其夹在两片干净光滑的不粘膜之间，叠合好后放入真空层压机内，按产品要求的固化温度和时间进行固化交联，然后取出放入干燥器中冷却至室温待用。每组试样不少于3个。

      - 试验方法

a)紫外截止波长

将试样按GB/T 2410的分光光度计法进行测试。分光光度计的波长范围设置为280nm～380 nm。紫外截止波长为透射比不大于10%时的最大波长。每组试样至少测3个，测试结果取平均值。

b)380 nm～1100 nm波段透射比

将试样按GB/T 2410的分光光度计法进行测试。分光光度计的波长范围设置为380 nm～1100 nm。每组试样至少测3个，测试结果取平均值。

  - 交联度

- 6.5.2.1 二甲苯萃取法

- 1) 试验设备及试剂

a) 烘箱，温度范围为常温～200℃、极限压力为10Pa的真空烘箱。

b) 天平，精度为0.0001g的分析天平。

c) 加热装置，电加热套或恒温油槽，要求热容量可以加沸二甲苯。

d) 烧瓶，容量为500mL带24#磨口的三口圆底烧瓶。

e) 冷凝管，带24#磨口的回流冷凝管。

f) 干燥箱，容积为10L的常压干燥器。

g) 不锈钢网袋，用120目不锈钢丝网制成顶端开口的尺寸为60mm×40mm的网袋。

i) 试剂，二甲苯（A.R级）。

- 2) 试样制备

称取0.5g±0.01g按5.5.1.2处理后的EVA胶膜，剪成3mm×3mm以下的小薄片。

- 3) 试验方法

a）将不锈钢丝网袋洗净、烘干、称重为W1。

b）将制好的试样放入不锈钢丝网袋中，做成试样包，称重为W2。

c）将试样包用铁丝封口后，作好标记，从三口烧瓶的侧口插入并用橡胶塞封住，烧瓶内加入1/3容积的二甲苯溶剂，使试样包浸没在溶剂中，在烧瓶中部套上回流冷凝管，加热至140℃左右，沸腾回流5 h，回流速度保持在20滴/min～40滴/min。

d）回流结束后，取出试样包，悬挂除去溶剂液滴。

e）放入真空烘箱内，温度控制在140℃，干燥3h，完全除去溶剂。

f）将试样包从烘箱内取出，除去铁丝后，放在干燥器中冷却30min后取出，称重为W3。

            - 结果计算

按式（1）计算交联度，结果保留小数点后两位小数。

……………………………………（1）

式中：

C — 交联度，%；

W1 — 空袋质量，g；

W2 — 装有试样的袋质量，g；

W3 — 经溶剂萃取和干燥后的试样包质量，g。

- 6.5.2.2 DSC法

- 1) 仪器设备

a）微量电子天平，精确到0.01mg，量程大于1g。

b）差示扫描量热仪，温度精确度为±0.05℃，量热精确度为±0.2%，测温灵敏度为10µW,测温重复性为±0.1%。升温速度为5～30℃/min,测温准确度为±0.1%，基线弯曲度和基线漂移小于10µW。

- 2) 试验制备

a）将未处理的EVA胶膜和按5.5.1.2处理的EVA胶膜分别裁剪成7～10mg的试验样品(以下分别称未交联样品和交联样品)。称量样品精确度在1%以内。

b）将未交联样品和交联样品放在试验坩埚内，分别为参比坩埚和样品坩埚，在样品封装机上压制封装。

- 3) 试验方法

a) 打开DSC，设置参数。试验需在惰性气体保护下进行，包括氮气/氦气/氩气，气体流量20～50ml/min。起始温度为30℃，终止温度为250℃，升温速率为10℃/min。

b) 将样品坩埚和参比坩埚分别放入炉内，关闭炉盖。

c) 在操作软件界面输入样品质量，确认试验条件后，点击“开始”运行程序。

d) 试验结束后取出炉内坩埚。

e) 记录测试数据。

- 4) 结果计算

根据式(2)计算EVA交联度，精确至0.1%

……………………………………（2）

式(2)中，

G-交联度，%；

H1-未交联EVA胶膜的单位质量放热量，J/g；

H2-交联EVA胶膜中残余未交联EVA的单位质量放热量，J/g；

    - 拉伸强度

- 6.5.3.1 仪器设备

拉力试验机，2级测力精度。试验机应至少能在100mm/min±10mm/min、200mm/min±20mm/min和500mm/min±50mm/min移动速度下进行操作。

测厚仪

      - 试样制备

按5.5.1.2处理的EVA胶膜，根据GB/T 1040.3规定的要求进行试样制备。

      - 试验方法

按GB/T 1040.3规定的方法进行检验。试验的试样至少5个，计算各拉伸强度值，取平均值。

    - 断裂伸长率

      - 仪器设备

拉力试验机，2级测力精度。试验机应至少能在100mm/min±10mm/min、200mm/min±20mm/min和500mm/min±50mm/min移动速度下进行操作。

测厚仪

      - 试样制备

按5.5.1.2处理的EVA胶膜，根据GB/T 1040.3规定的要求进行试样制备。

      - 试验方法

按GB/T 1040.3规定的方法进行检验。试验的试样至少5个，计算各断裂伸长率值，取平均值。

    - 剥离强度

- 6.5.5.1 仪器设备及辅材

a) 拉力机

b) 层压机

c) 超白压花玻璃，厚度为3.2mm，透射比在91.5%以上。

d) 背板，表面应清洁平整、无褶皱划痕脱层气泡杂物等，水蒸气透过率应小于3.0 g/(m2·24h)。

      - 试样制备

a）准备尺寸为300mm×300mm的胶膜两块， 3.2mm厚的尺寸为300mm×300 mm的超白压花玻璃和尺寸为300 mm×300 mm的背板各一块。每组试样各3个。

b）按玻璃/胶膜(两层)/背板次序叠好，在被剥离一端的玻璃与胶膜、背板与胶膜接触处(50mm)衬上不贴膜。

c）将叠好的样品放入真空层压机内。层压后固化好的胶膜表面应无气泡。

d）去掉试样中所衬的不贴膜，在宽度方向每隔5mm将胶膜/背板层切割成宽度为10mm±0.5mm的试样，用于测玻璃与胶膜、背板与胶膜之间的剥离力。

      - 试验过程

按GB/T 2790的试验方法，以100mm/min的拉伸速度在拉力机上测量玻璃与胶膜、背板与胶膜之间的剥离力F。

      - 试验结果

剥离强度按式（3）计算，取3组试样的算术平均值，精确至0.1 N/㎝。

…………………………………………………（3）

式中:

— 180o剥离强度，N/㎝；

F — 剥离力，N；

B — 试样宽度，mm。

    - 击穿电压强度

- 6.5.6.1 仪器设备

- a) 耐压测试仪

- b) 测厚仪

- 6.5.6.2 试样制备

取尺寸为100mm×100mm的单层EVA胶膜，夹在两片干净光滑的不粘膜之间，按产品要求的固化温度和时间进行固化交联，使样品的交联度大于75%。再将交联后的EVA胶膜去边，剪下尺寸为10mm×10mm试样，并用测厚仪测得试样的平均厚度。每组试样取5个。

- 6.5.6.3 试验步骤

按GB/T 1408.1规定的要求进行试样击穿电压的测试，测试结果为取5组试样的中值。

    - 收缩率

- 6.5.7.1 试样制备

取胶膜一块，先沿纵向切割成长200mm，然后沿横向按100 mm间隔切割成为200 mm×100 mm试样，并编号。每组试样取3个。

- 6.5.7.2 试验过程

先将试样放在厚度为3.2mm的压花玻璃表面，将其放入预先升温至120℃的烘箱中，加热3min，然后取出冷却至室温，测量距离最小处的长度（L，mm）和宽度（B，mm）。

- 6.5.7.3 试验结果

收缩率按式（4）和式（5）计算，取3组试样的算术平均值，精确至0.1%。

纵向MD：                 …………………………………（4）

横向TD：                …………………………………（5）

式中:

C ——收缩率，%；

L ——收缩后的长度，mm；

B ——收缩后的宽度，mm。

    - 体积电阻率

- 6.5.8.1 仪器设备

高电阻测试仪。

- 6.5.8.2 试样制备

取尺寸为100mm×100mm的胶膜一块，将其夹在两片干净的不粘薄膜之间，在140℃以上进行单层层压交联，使样品的交联度大于75%。每组试样取3个。

- 6.5.8.3 试验过程

按GB/T 1410规定的要求进行试样体积电阻率的测试，测试结果为取3组试样的中值。

    - 紫外老化试验

- 6.5.9.1 目的

用紫外加速老化试验来检验固化后的EVA胶膜暴露在大气中耐大气老化的性能。

- 6.5.9.2 仪器设备

1）紫外老化试验箱；

2）层压机；

3）测色仪；

4）拉力机。

- 6.5.9.3 试验制备

按照试验架大小裁取玻璃、EVA胶膜、背板材料，并按玻璃/两层EVA胶膜/背板依次叠好，按产品要求的固化温度和时间进行固化交联，制得试样。

- 6.5.9.4 试验过程

按IEC 61215规定的要求进行紫外辐照老化测试。

1）将试样放入紫外老化试验箱内，试验条件:

a）试样表面温度60℃±5℃

b）辐照强度：波长为280nm～400nm范围时，为120kWh/m2；

波长为280nm～320nm范围时，为3%-10%。

c）辐照功率累积：按试样表面实际所受的辐照量进行累积，至少每30kWh/m2用辐照计进行紫外功率校准一次。

2）试验前后分别对试样按ASTM E313进行黄度指数测量，并按5.5.5的试验方法测量胶膜与玻璃之间的剥离强度，分别记录黄变指数、胶膜与玻璃之间剥离强度的前后变化差值以及透射比保持率。

- 6.5.9.5 试验结果

按式（6）计算透射比保持率。

……………………………………………（6）

式中：

Tb — 透射比保持率，%；

S0 — 老化前，透射比曲线在380nm～1100nm的区域面积；

S — 老化后，透射比曲线在380nm～1100nm的区域面积。

    - 湿热试验

- 6.5.10.1 目的

测定固化后的胶膜在恒定湿热条件下的耐老化性能。

- 6.5.10.2 试样制备

取尺寸为300mm×300mm的EVA胶膜两块，将其夹在尺寸均为300mm×300mm玻璃和背板之间，按产品要求的固化温度和时间进行固化交联，制得试样。

- 6.5.10.3 试验过程

1) 按IEC 61215的试验方法进行湿热老化试验。

2) 将试样放入恒定试验箱中，设定试验条件： 85℃±2℃，相对湿度85%±5%。

3) 湿热老化时间达到1000h时，将试样取出。

4）试验前分别后对试样按ASTM E313的要求进行黄变指数测量，并按5.5.5的试验方法测量胶膜与玻璃之间的剥离强度，分别记录黄变指数、胶膜与玻璃之间剥离强度的前后变化差值以及透射比保持率。

  - 检验规则

  - 组批

产品以批为单位进行检验，相同工艺、相同原料、连续生产的同规格的产品为一批，每批不超过30000m2。

  - 检验分类

    - 出厂检验

出厂检验项目包括外观、规格、收缩率、紫外截止波长、透射比（380nm-1100nm）、剥离强度、交联度。

    - 型式试验

型式检验为第5章要求中的全部项目。当有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品定型鉴定时；

b) 产品的原材料、工艺配方等有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品停产半年以上重新生产或新机器生产时；

d) 国家质量监督检验机构提出要求时；

e）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

f) 正常生产每年一次。

  - 抽样

    - 外观、规格

外观、规格为逐卷检验。

    - 性能指标

性能指标以批为单位，按GB/T 2828.1的方案抽样，特殊检验水平为S-2，接收质量限为4.0。

  - 合格判定

    - 不合格项的判定

外观、规格若有一项不合格，应在原批中抽取双倍数量的样品，对不合格项进行复检，如仍有不合格项，则该卷为不合格。

性能指标检验结果中有一项不合格，应在原批中抽取双倍数量的样品，对不合格项进行复检，复检结果合格，则判该项为合格。

    - 合格批的判定

外观、规格、性能指标检测结果全部合格，则整批合格。

  - 包装、标志、运输和贮存

  - 包装

    - 产品以卷为单位，每卷产品做防潮防尘包装

    - 每卷产品附有合格证，项目为：产品型号、规格、批号、生产日期

  - 标志

每卷产品上附有合格证和标签。

    - 合格证

合格证上包括下列项目：公司名称、产品名称、规格型号、检验员工号。

    - 标签

标签上包括下列项目：产品名称、执行标准号、数量、批号、生产单位、生产日期、“怕热”、“怕湿”、“轻放”等标志。

  - 运输

产品应避光、避热、避潮运输，避免摔打和露天堆放，不得使产品弯曲和包装破损。

  - 贮存

    - 贮存地点

产品应当贮存在室内，温度控制在0℃～25℃范围内，相对湿度低于60%，避免直接光照。不要靠近加热设备和暴露在有灰尘的地方。

    - 贮存方法

a）在开箱之前，检查贮存产品的包装箱应原封不动；

b）一旦原包装箱被打开，产品应48h内使用完，未用部分用原包装或相似包装重新封好。

    - 贮存时间

产品自生产之日起，贮存期不超过六个月。