附件1

塑料管材质量监督抽查合格产品名单

| 序号 | 受检产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产 日期 | 受检企业 | 生产企业 | 代表批量 | 检验 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信用双壁波纹管材 | φ110/100 SN4 | 龙洲 | 2013.5.8 | 重庆龙洲科技发展有限公司 | 重庆龙洲科技发展有限公司 | 200m | 合格 |
| 2 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ90×1.0MPa PE100 | 顾地 | 2013.4.28 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 720米 | 合格 |
| 3 | 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | φ20×1.6MPa S4 | 顾地 | 2013.4.29 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 1000米 | 合格 |
| 4 | 电工塑料导管 | φ25 重型 | 顾地 | 2013.4.27 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 1200米 | 合格 |
| 5 | 埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN500 SN8 | 嘉世恒 | 2013.4.25 | 重庆嘉世恒建设发展有限公司 | 重庆嘉世恒建设发展有限公司 | 900米 | 合格 |
| 6 | 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | φ20×2.0 | 川塔 | 2013.3.10 | 重庆新川塔实业股份有限公司 | 重庆新川塔实业股份有限公司 | 1200m | 合格 |
| 7 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ110×6.6 PN1.0MPa PE100 | 川塔 | 2013.4 | 重庆新川塔实业股份有限公司 | 重庆新川塔实业股份有限公司 | 1000m | 合格 |
| 8 | 电工塑料导管 | φ20（中） | 鸽牌 | 2013.5.15 | 重庆鸽牌电工材料有限公司 | 重庆鸽牌电工材料有限公司 | 5000m | 合格 |
| 9 | 给水用聚丙烯(PP-R)管材 | φ20×2.8 | 鸽牌 | 2013.5.17 | 重庆鸽牌电工材料有限公司 | 重庆鸽牌电工材料有限公司 | 3000m | 合格 |
| 10 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | φ50×2.0 | 鸽牌 | 2013.1.17 | 重庆鸽牌电工材料有限公司 | 重庆鸽牌电工材料有限公司 | 5000m | 合格 |
| 11 | 埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN400 SN4 | 申汉 | 2013.5.22 | 重庆星河管业发展有限公司 | 重庆星河管业发展有限公司 | 2400m | 合格 |
| 12 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ63×4.7 PN1.25MPa | 民赢 | 2012.1.28 | 重庆民赢塑胶有限公司 | 重庆民赢塑胶有限公司 | 1000m | 合格 |
| 13 | 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | φ20×3.4 | 联祥 | 2013.5.16 | 重庆市涪陵区联祥塑胶有限公司 | 重庆市涪陵区联祥塑胶有限公司 | 1800m | 合格 |
| 14 | 电工塑料导管 | φ20 B | 维泰 | 2013.4.21 | 重庆维斯顿实业有限公司 | 重庆维斯顿实业有限公司 | 2000米 | 合格 |
| 15 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ32×3.0 PN1.6 PE100 | 维泰 | 2013.5.9 | 重庆维斯顿实业有限公司 | 重庆维斯顿实业有限公司 | 1000米 | 合格 |
| 16 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ32×3.0 SDR11 PE100 | 伟星 | 2012.11.5 | 重庆伟星新型建材有限公司 | 重庆伟星新型建材有限公司 | 2万米 | 合格 |
| 17 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | φ110×3.2（mm） | 维泰 | 2013.1-30 | 重庆维斯顿实业有限公司 | 重庆维斯顿实业有限公司 | 500米 | 合格 |
| 18 | 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | φ20×2.8 | 联硕 | 2012.10 | 重庆联硕塑胶有限公司 | 重庆联硕塑胶有限公司 | 1200m | 合格 |
| 19 | 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | φ20×2.8 | 顾倍 | 2013.3.5 | 重庆顾倍管业有限公司 | 重庆顾倍管业有限公司 | 1200m | 合格 |
| 20 | 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | φ40×5.5 S3.2 | 万丰 | 2013.3 | 重庆万丰塑胶有限公司 | 重庆万丰塑胶有限公司 | 1200m | 合格 |
| 21 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | φ50×2.0 | 万丰 | 2013.4 | 重庆万丰塑胶有限公司 | 重庆万丰塑胶有限公司 | 1600m | 合格 |
| 22 | 电工塑料导管 | φ16（B） | 万丰 | 2013.4 | 重庆万丰塑胶有限公司 | 重庆万丰塑胶有限公司 | 1500m | 合格 |
| 23 | 埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN225 SN8 | CNLON | 2013.3.15 | 重庆市一龙管道有限公司 | 重庆市一龙管道有限公司 | 3600m | 合格 |
| 24 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ25×1.25MPa PE100 | CNLON | 2013.3.15 | 重庆市一龙管道有限公司 | 重庆市一龙管道有限公司 | 3000m | 合格 |
| 25 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ20×2.3 PE63 | 路通 | 2013.1.20 | 重庆路通塑胶有限责任公司 | 重庆路通塑胶有限责任公司 | 1800m | 合格 |
| 26 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ32×1.6MPa PE100 | 创星 | 2013.5.9 | 重庆创新塑胶有限责任公司 | 重庆创新塑胶有限责任公司 | 1500m | 合格 |
| 27 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | φ50×2.0 | 渝通 | 2013.4.10 | 重庆市顺通塑料有限责任公司 | 重庆市顺通塑料有限责任公司 | 2000m | 合格 |
| 28 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | φ75×2.3 | 渝通 | 2013.4.11 | 重庆市顺通塑料有限责任公司 | 重庆市顺通塑料有限责任公司 | 2000m | 合格 |
| 29 | 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | φ20×2.8 | 洪洋 | 2013.5.6 | 重庆洪洋科技发展有限公司 | 重庆洪洋科技发展有限公司 | 1200m | 合格 |
| 30 | 电工塑料导管 | φ20（中） | 百联 | 2013.1.3 | 重庆百联塑胶有限公司 | 重庆百联塑胶有限公司 | 1200m | 合格 |
| 31 | 埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN500 SN4 | / | 2013.5.19 | 重庆弘昇管道有限公司 | 重庆弘昇管道有限公司 | 300米 | 合格 |
| 32 | 埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN400 SN4 | / | 2013.5.19 | 重庆弘昇管道有限公司 | 重庆弘昇管道有限公司 | 300米 | 合格 |
| 33 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ32×3.0 PN1.6MPa PE100 | 锦缘 | 2012.9.8 | 重庆锦利塑业有限公司 | 重庆锦利塑业有限公司 | 2000m | 合格 |
| 34 | 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | φ20×2.3 S4 | ERA公元 | 2013.3.30 | 重庆永高塑业发展有限公司 | 重庆永高塑业发展有限公司 | 1000根 | 合格 |
| 35 | 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | φ20×2.8 S3.2 | ERA公元 | 2013.4.2 | 重庆永高塑业发展有限公司 | 重庆永高塑业发展有限公司 | 1000根 | 合格 |
| 36 | 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | φ25×2.8 S4 | ERA公元 | 2013.3.28 | 重庆永高塑业发展有限公司 | 重庆永高塑业发展有限公司 | 800根 | 合格 |
| 37 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | φ50×2.0 | / | 2013.5.16 | 重庆市鸿茂塑胶有限公司 | 重庆市鸿茂塑胶有限公司 | 200根 | 合格 |
| 38 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | φ75×2.0 | / | 2013.5.16 | 重庆市鸿茂塑胶有限公司 | 重庆市鸿茂塑胶有限公司 | 200根 | 合格 |
| 39 | 通信用双壁波纹管材 | φ110/100 SN4 | 长杰 | 2013.4 | 重庆电信三厂 | 重庆电信三厂 | 800m | 合格 |

附件2

塑料管材质量监督抽查不合格产品名单

| 序号 | 受检产 品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产 日期 | 受检企业 | 生产企业 | 代表批量 | 检验 结论 | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | φ25×2.3 PN1.6MPa | 海瑞特 | 2013.4.15 | 重庆海棠塑胶制品有限公司 | 重庆海棠塑胶制品有限公司 | 2000m | 不合格 | 95℃静液压试验， 熔融温度（℃） |
| 2 | 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | φ20×2.3 PN1.6MPa | 海瑞特 | 2013.4.20 | 重庆海棠塑胶制品有限公司 | 重庆海棠塑胶制品有限公司 | 2000m | 不合格 | 95℃静液压试验， 熔融温度（℃） |
| 3 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ16×2.0 | / | 2013.5.7 | 重庆市永川区城东塑料制品厂 | 重庆市永川区城东塑料制品厂 | 200kg | 不合格 | 平均外径（mm），质量判定，80℃静液压强度， 标识 |
| 4 | 电工塑料导管 | φ20（中） | 联祥 | 2013.5 | 重庆市涪陵区联祥塑胶有限公司 | 重庆市涪陵区联祥塑胶有限公司 | 1500m | 不合格 | 标识 |
| 5 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ50×1.6MPa PE100 | 渝合 | 2013.4.20 | 重庆合通塑业有限公司 | 重庆合通塑业有限公司 | 6m/根×200根 | 不合格 | 平均外径（mm），质量判定 |
| 6 | 电工塑料导管 | φ20（B） | 联硕 | 2013.3 | 重庆联硕塑胶有限公司 | 重庆联硕塑胶有限公司 | 1800m | 不合格 | 标识 |
| 7 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | φ20×1.6MPa | 美通 | 2013.5.10 | 重庆市美通塑胶制品有限公司 | 重庆市美通塑胶制品有限公司 | 1200m | 不合格 | 密度(kg/m3)，20℃液压试验，标识 |
| 8 | 电工塑料导管 | φ20（中型） | 美通 | 2013.5.3 | 重庆市美通塑胶制品有限公司 | 重庆市美通塑胶制品有限公司 | 1600m | 不合格 | 标识 |
| 9 | 埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN500 SN4 | 瑞琦 | 2013.4 | 重庆瑞琦塑胶管道有限公司 | 重庆瑞琦塑胶管道有限公司 | 500m | 不合格 | 最小内层壁厚 |
| 10 | 埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN300 SN4 | 元能 | 2013.4 | 重庆元能管业有限公司 | 重庆元能管业有限公司 | 900m | 不合格 | 最小内层壁厚 |
| 11 | 电工塑料导管 | φ16（中） | 路通 | 2013.1.20 | 重庆路通塑胶有限责任公司 | 重庆路通塑胶有限责任公司 | 1500m | 不合格 | 标识 |
| 12 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | φ20×2.0 PN1.0MPa | 路通 | 2013.1.13 | 重庆路通塑胶有限责任公司 | 重庆路通塑胶有限责任公司 | 1600m | 不合格 | 标识 |
| 13 | 电工塑料导管 | φ25（A） | 鑫顾德 | 2013.3.26 | 重庆汇泰塑胶有限公司 | 重庆汇泰塑胶有限公司 | 1320m | 不合格 | 标识 |
| 14 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ20×2.3 PN1.6MPa PE100 | 强马 | 2013.1.4 | 重庆贵鑫塑胶制品有限公司 | 重庆贵鑫塑胶制品有限公司 | 1200m | 不合格 | 壁厚（mm），质量判定 |
| 15 | 埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN200 SN4 | / | 2013 | 重庆久通技术有限公司 | 重庆久通技术有限公司 | 120m | 不合格 | 最小层压壁厚，最小层压壁厚（mm） |
| 16 | 埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN300 SN4 | / | 2013.5.16 | 重庆融达管道有限公司 | 重庆融达管道有限公司 | 500m | 不合格 | 最小内层壁厚 |
| 17 | 埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN400 SN4 | / | 2013.5.16 | 重庆融达管道有限公司 | 重庆融达管道有限公司 | 600m | 不合格 | 最小内层壁厚 |
| 18 | 埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN500 SN4 | / | 2013.5.12 | 重庆阮氏塑业有限公司 | 重庆阮氏塑业有限公司 | 180m | 不合格 | 最小内层壁厚 |
| 19 | 埋地排水用聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN600 SN4 | / | 2013.5.15 | 重庆阮氏塑业有限公司 | 重庆阮氏塑业有限公司 | 240m | 不合格 | 最小内层壁厚 |
| 20 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | φ20×2.3 PE100 | 锦缘 | 2012.12.3 | 重庆锦利塑业有限公司 | 重庆锦利塑业有限公司 | 3000m | 不合格 | 壁厚（mm），质量判定 |
| 21 | 电工塑料导管 | φ20（轻型） | 长杰 | 2013.4 | 重庆电信三厂 | 重庆电信三厂 | 1200m | 不合格 | 标识 |